Product’s name:	CSANOL L 150	
Code:	201795073			
Code SAP:				
Manufacturing no:				
Order no.:	Vehicle ID:	                 	
Data:	2017.01.19	Certificate no.:		
				
Characteristics [Method]		Measurement unit	Measured value	
				
Aspect  [Visual]                    	       		Dark, not transparent; 	
Kinematic viscosity at 40 °C/  100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	mm2/s	60,95/10,57	
Density at 15°C                      MSZ EN ISO 12185:1998	g/cm3	0,8744	
Viscosity index                       MSZ EN ISO 2909:1999		164	
Pour point                               MSZ EN 23015:1999	°C	<-35	
Flash point (Cleveland)          MSZ EN ISO 2592:2002	°C	240	
Neutralization index	MSZ ISO 6618:1995	mg/g KOH	2,67	
Cocs Conradson  	MSZ ISO 6615:2000	% m/m	1,76	
ASTM Colour 	MSZ ISO 2049:1999		s8,0	
Ash content 	MSZ EN ISO 6245:2003	% m/m	0,70	
Water content	ISO 6296:2000	mg/kg	7.813	
Content of mechanical impurities	MSZ EN 12662:2008	mg/kg	1.855	
 QUALITY AND CONFORMITY CERIFICATE