**INTRETINERE**

**FISA TEHNICA**

**TOUCH-UP SPRAY 1C MONOCOMPONENT**

**LAC DE RETUS**

* Vopsea acrilica monocomponenta in tub spray
* Utilizabil pentru lacuire, reparatia sau lacuirea obiectelor finsate cu vopsea pulbere
* Pentru cerinte calitatative inalte, protectie UV ridicata si rezistenta chimica
* Disponibil in toate culorile RAL (in variantele mat 40%, semilucios 70 % si lucios 85%), transparent si in toate culorile PVC si vopsea pulbere

**PROPRIETATI TEHNICE**

* Adeziune imediata pe PVC si pe vopsea pulbere, dupa prepararea corespunzatoare !
* Pretratarea cu Duthoo Epoxy Primer sau Primer Universal pe otel, galvanizate, otel superior, aluminiu si neferoase, dupa prepararea corespunzatoare a substratului
* Randament : 0,7-1 m² per tub spray pentru 30-40 μ grosime strat uscat
* Uscare rapida
* Nu se ingalbeneste
* Putere ridicata de acoperire
* Uscare la prad dupa 10 minute ; pentru utilizare dupa 30 de minute ; complet uscat dupa 2 ore
* Rzistenta la zgariere
* Pentru uz profesional
* Durata de viata : 1 an in ambalajul nedeschis. Depozitare conform cerintelor pentru aerosoli
* Feriti de inghet, umiditate si caldura
* Inflamabil

**MOD DE UTILIZARE**

* Suprafata trebuie sa fie lipsita de impuritati
* Slefuire cu burete de frecat Duthoo Abranylon si degresarea metalelor neferoase cu Duthoo Etching Promotor
* Aplicati primerul si vopseaua in culoarea aleasa
* La suprafete cu vopsea pulbere si la PVC slefuirea si grunduirea nu este necesara dupa degresarea cu Etching Promotor ; se asteapta minim 15 minute si se lacuieste in max. 3 ore.
* Inainte de folosire se agita bine tubul timp de 2 – 3 minute.
* Se aplica de la o distanta de 25-30 cm. Aplicati in mai mult straturi subtiri pana la obtinerea culorii dorite
* Tubul spray contine 2 duze : 1 jet aplatizat si unul rotund.
* Evitati utilizarea sub 15°C si in caldura sau umiditate extrema.
* Pentru a prelungi perioada de depozitare a sprayului tineti tubul de spray cu capul in jos si

pulverizati pana cand nu mai iese culoare. Dupa aceea pastrati tubul de spray intors.

**AMBALARE :** Tub de spray 400 ml