**FISA TEHNICA ADEZIV PARCHET 0160 ECO**

**ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARCHET DIN LEMN**

Adeziv epoxi-poliuretanic bicomponent fara apa, specific pentru lipirea parchetului din lemn de orice tip pe fundatii de ciment sau pe podele existente non-absorbante (marmura, faianta, mozaic, substraturi de lemn).

**Mod de utilizare**

**Pregatirea suportului**

 Verificati intotdeauna umiditatea fundatiei si a lemnului cu instrumente adecvate (<2%). Masurarea umiditatii fundatiei trebuie facuta in profunzime (cca. 2-3 cm) cu higrometru cu flacoane de carbora pentru a exclude posibila prezenta de substante foarte higroscopice (cum ar fi piatră ponce, vermiculita), care pot elibera umezeala conținută rezultand umflarea podelei. Nu folosiți pe sape neprotejate impotriva umezelii (asezati intotdeauna un invelis sigilat impotriva aburului). Fundatiile de ciment subtire sau pulberi trebuiesc consolidate cu produsul nostrum PRIMER (PU, POLY ECO, PS39, 3W, 050/ED), care favorizeaza o adeziune adecvata a adezivului (ezi fisa tehnica). Nu utilizati in zone deschise care nu prevad usi sau inchideri. Nu utilizati produsul daca peretii si plafoanele camerei nu sunt perfect uscate.

**Mod de aplicare**

Lasati produsul sa ajunga la temperatura ambientului inainte de utilizare. Rasturnati continutul componentului Parquet 0160 ECO (B) peste componentul Parquet 0160 (A) amestecand foarte bine, cu un mixer electric, pana se obtine o pasta omogena si uniforma. Pasta astfel obtinuta se aplica cu o spatula de nivelare dintata nr.5 pe spate care ar trebui sa fie compact, uscat, curat, fara resturi de materiale, cum ar fi resturi de vopsele de perete, praf, ceara sau alte produse similare. Produsul nu se poate dilua. Inainte de aplicare se verifica intotdeauna umiditatea sapei, care ar trebui sa fie <2% (<0,5% anhidrit). Temperatura ambientului de la 15 la 250C, umiditatea relative sa nu depaseasca 75%. Sa se utilizeze intotdeauna sisteme individuale de protectie. Consultati intotdeauna fisa tehnica si de siguranta al produsului.

**Nota**

 Adezivul este adecvat pentru lipirea parchetului pe sape incalzite.

**CARACTERISTICI SPECIFICE**

Aspect moale

Vascozitate 50000 – 120000 (Briookfield )

Randament 1000 – 1400

Timp de lucru (minute) cca. 120

Temperatura de utilizare +10 - +30

Trafic (zile) 1 – 2 (in functie de temperatura ambientala)

Netezirea (zile) 3 – 7 (in functie de temperatura ambientala)

Aplicare/Unelte spatula de nivelare cu dantura larga no 5

Curatarea uneltelor SE, cand produsul este inca proaspat

Indepartarea produsului Curatitor PR, pentru produsul ce e inca proaspat

Depozitarea (luni) 6

la temp. cuprinse intre

+5°C e +25°C

Informatii cu privire la Se arunca in conformitate cu dispozitiile locale si nationale

Aruncarea deseurilor

Mod de ambalare Ambalaje de 10 kg (comp. A 9,4kg + comp.B 0,6kg)

Limitari de utilizare Nu se aplica in ambient umed. Nu se lipesc parti ale

 meselor. Folositi intotdeauna sisteme de protectie

 individuale. Aerisiti incaperea in timpul aplicarii evitand

 curentii de aer. Lasati produsul sa ajunga la temperatura

 ambientului la 200C inainte de utilizare.

RECOLL INTERNATIONAL S.R.L. garanteaza ca informatiile furnizate in prezenta fisa sunt rezultatul experientelor si cunostintelor tehnico-stiintifice, cu toate acestea nu ne putem asuma responsabilitatea pentru rezultatele obtinute cu ajutorul acestor produse, si conditiile de aplicare care sunt in afara ariei de control. Se recomanda a se verifica intotdeauna potrivirea produsului pentru lucrarea care se doreste a fi efectuata. Prezenta fisa anuleaza si inlocuieste orice alta fisa precedenta.