Primer 3690

FIȘĂ TEHNICĂ

NATURA PRODUSULUI Produs monocomponent, pe bază de rășini sintetice.

CARACTERISTICI

Aspect: Lichid

Culoare: Bruno

Greutate specifică: 1090 g / l (la 20 ° C)

Vâscozitate: Cupa Ford nr. 20 "(la 20 ° C)

Temperatura de aplicare:> 0 ° C

Aplicare: Perie, role, talosc

Încălzire completă: aproximativ 24 de ore la 20 ° C

Instrumente de curățare: utilizați diluantul nostru subțire sau nitro

Randament: ca agent de impregnare și consolidare: 4-5 m2 / kg

ca impermeabilizare: 3 m2 / kg

ca liant pentru mortarul sintetic: în funcție de grosime

DOMENII DE APLICARE - Consolidarea substraturilor bazate pe ciment, în special pe bază de ciment și macră.

- Pre-tratarea protecției împotriva umidității pentru instalarea ulterioară a pardoselilor din lemn.

- Ca liant pentru prepararea mortarelor sintetice pentru reparații rapide.

Tipul particular de liant conferă produsului o aderență excelentă chiar și pe substraturi umede.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Asigurați-vă că substratul este sănătos, condimentat, fără praf, murdărie și părți desprinse.

Ca consolidator de șape de ciment:

Se diluează produsul cu diluantul nostru în raport de 1 pp de Primer 3690 și 1 pp de diluant. Amestecați produsul cu atenție și aplicați-l cu o pensulă, cu role, etc., în cantitatea cerută de gradul de porozitate și de inconsecvență a substratului. Așteptați aproximativ 24 de ore (ora calculată la temperatura ambiantă de 20 ° C) înainte de a continua cu așezarea podelelor.

Ca protecție împotriva umidității:

Se diluează primul strat de Primer 3690 cu 100% din diluantul nostru și se aplică cu o perie sau o rolă. Aplicați cel de-al doilea strat, după aproximativ 6-12 ore, a Primer 3690 diluat cu 20% din diluantul nostru. Răspândiți nisip uscat pe al doilea strat de produs, încă proaspăt, pentru a crea o suprafață adecvată pentru a primi adezivii bicomponenți EP 136 sau EP 134.

Ca liant pentru mortare sintetice:

Se amestecă 1 kg de Primer 3690 cu circa 7-8 kg de nisip uscat de râu: se obține un mortar sintetic adecvat pentru repararea fisurilor, fisurilor și suprafețelor inegale. Vă recomandăm să aplicați un strat de Primer 3690 diluat corespunzător ca grund de ancorare înainte de aplicarea mortarului.

DEPOZITARE 12 luni la temperaturi cuprinse intre + 5 si + 40 ° C

AMBALARE Cutii de 10 kg net.

Trebaseleghe, 01/04/2011

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica ha carattere indicativo, si basa su valori medi di prove fatte in laboratorio ed è senza garanzia. Resta inteso che l'utilizzatore adatterà i dati ed i consigli alle condizioni ambientali ed ai materiali da trattare.