Fluide pentru lubrifiere

# LUBREX  TIN EP

# Uleiuri pentru angrenaje industriale

# Descriere                 Uleiul  LUBREX TIN  EP este constituit  dintr-un amestec de uleiuri minerale rafinate si aditivi performanti care confera protectie la uzura, coroziune, rugina si oxidare  si este folosit ca fluid de ungere pentru angrenaje industriale .

Domeniu de utilizare   LUBREX  TIN EP se utilizeaza ca mediu tehnologic de lubrifiere  pentru angrenaje industriale supuse la solicitari mecanice si termice mari, fiind recomandat pentru lubrifierea angrenajelor cilindrice sau conice, cu dantura dreapta, inclinata sau hipoida, in sisteme de ungere prin circulatie sau pulverizare.                       Indeplinesc cerintele CLP si sunt compatibile cu toate etansarile uzuale.

Specificatii         -  ISO 6743/4 CKC

-  DIN 51 517 CLP

Aplicatii     - mecanisme industriale ce functioneaza la solicitari mecanice si termice mari

- angrenaje cilindice sau conice, cu dantura dreapta, inclinata sau hipoida

- transmisii prin angrenaje (cutii viteza, casete directie, diferentiale, reductoare) pentru care

fabricantul recomanda un ulei cuacest  nivel de performanta

Avantaje   - performante de lubrifiere foarte bune

- prporietati anti-uzura si extrema-presiune: foarte bune

- bune proprietati antioxidare si anticoroziune

- stabilitate la oxidare si degradare termica,  asigurand o durata  mare de functionare

- proprietate anti-spumare: buna

| Proprietati Specifice |  | TIN 42 TIN 55 TIN 82 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 20 oC, max | Kg/mc | 900 | 900 | 900 |  |  |
| Indice de vascozitate, min |  | 80 | 80 | 80 |  |  |
| Viscozitate cinematica la 50 oC | cSt | 39-45 | 52-58 | 78-86 |  |  |
| Punct de inflamabilitate, min | oC | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Punct de curgere, min | oC | -12 | -12 | -12 |  |  |
| Stabilitatea spumei , max -la 24oC, 93.5 oC si revenire la 24 oC | ml | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |  |  |
| Actiune coroziva, max -pe lama Cu /3h,100oC |  | 1b | 1b | 1b |  |  |
| Testul pe masina cu 4 bile, min -incarcare max. Fara sudura | daN | 260 | 280 | 280 |  |  |

LUBREX Technology  Srl     Oradea                                            office@lubrex.ro