Adeziv pentru parchet, Wakol K 400 cu VOC* control

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Este una adeziv pe baza de răşini sintetice, rezistent la forfecare pentru aplicarea rigidă a parchetului de 10 mm, a parchetului mozaic, parchetului lamelar, classic, pachetului exotic, pe suprafete placabile ,în interior.

Nu este necesară folosirea echipamentelor de protecţie pentru respirare.

Proprietăţi deosebite :

- fără masca de protectie		- timp îndelungat de aplicare

- miros foarte slab			- emisie de noxe mult redusa

- se aplica şi întinde uşor		- conţinut redus de solvent

-corespunzător normelor

Date tehnice :

Materia de bază :		rasina sintetica

Soluţie de îndepărtare :	WAKOL RC 50 diluant pt răşini sintetice

Mod de aplicare :		cu gletiera cu dinţi (3-5 mm)

cu gletiera cu dinţi (5-7 mm) parchet format mare

Consum :			între 700-1.400 g/m2 functie de pardoseala si dantura

gletierei

Timp de ventilare :		nu are

Timp de aplicare :		cel putin 60min. prin tehnologia VOC-Control

Temp. de depozitare :		nu este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :		cca 12 luni la temperatura ambianta

Pardoseli :

Pardoselile si conditiile climatice ale încăperilor trebuie să fie corespunzătoare normelor

DIN 18356.Pardoselile trebuie să fie uscate, rigide, drepte, fără crăpături ,

impurităţi , sau substanţe antiadezive. Pardoselile puternic absorbante se amorsează.. Şapele care au încorporată incalzire in pardoseala se amorseaza.

Pentru ca si la amorsare să nu se folosească masca de protectie,aplicaţi numai amorsa WAKOL D 3074. Respectaţi timpii de uscare ai amorsei  .

Nu recomandăm folosirea adezivului pe suprafeţe izolate cu bitum.

Aplicare,prelucrare:

Conţinutul recipientului  se amesteca bine inainte de folosirea acestuia.

Se aplică uniform pe pardoseală cu gletiera cu dinţi ;evitaţi formarea cuiburilor de adeziv.

Evaporarea solventului ,este întârziată,datorită tehnologiei-VOC .Adezivul rămâne pentru mai multe ore neântărit - este ideal la aplicarea rândurilor de început şi a modelelor complicate.Imediat după aplicarea si fixarea parchetului,adezivul fixeaza repede si uşor.

Important :

Adezivul nu are voie sa fie prelucrat sub +15°C şi la o umiditate relativă mai mare de 65% .La temperaturi scăzute se va climatiza parchetul şi adezivul în camera în care urmează să fie aplicate.

Adezivul nu se va aplica diluat cu rol de amorsa.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.