WAKOL PS 295 Întăritor de şapă

Fisa tehnica

Domeniul de utilizare

Amorsă gata preparată, pentru întărirea şapelor poroase sau fragile,din ciment, la interior.  WAKOL PS 295 se aplică în sistem cu amorsa poliuretanică PU 280.

Proprietăţi deosebite :

- fără solvent				- emisii slabe de vapori

- penetrare puternică       		- efect puternic de întărire

Date tehnice :

Materia de bază :		silicaţi de sodium modificaţi

Soluţie de îndepărtare :	când e proaspăt, cu apă.

Aplicare :			cu rolă cu velur

Consum :			cca 300-600g/m2 în funcţie de proprietăţile absorbante ale

substratului

Timp de uscare :	minim 72 ore

Temp. de depozitare :	nu sub +5°C, este sensibil la îngheţ

Timp de depozitare :	cca. 12 luni , în vase bine închise,la temp ambientală

Pardoseli :

Pardoselile trebuie să fie uscate ,fără impurităţi sau alte substanţe. Straturile care se

exfoliază,se îndepărtează mecanic.

Substratul trebuie să fie absorbant, pentru ca WAKOL PS 295 să poată penetra suficient

de adânc, în caz contrar, suprafaţa se prelucrează mecanic, de ex. şlefuire cu granulaţia

P16 sau P24.

Aplicare,prelucrare:

Aplicarea amorsei se face cu o rola velur ,până la saturaţie.Surplusul de material se

îndepărtează imediat. Aplicaţi astfel încât să nu se formeze pete de surplus de material .

Aplicarea ulterioară de amorsă PU 280 se face numai după uscarea completă a

întăritorului (minim 72 ore)

Important :

Nu lucraţi la o temperatură a camerei sub +15° C .Pe vreme rece, climatizaţi din timp în

încăperi încălzite.

Suplusul de material poate influenţa aderenţa straturilor ulterioare ,de aceea petele cu

surplus de material deja întărite,trebuie îndepărtate mecanic. Nu folosiţi PS 295 la şape

cu umiditate ridicată . De asemenea nu se foloseşte în cazul şapelor de ipsos, ci numai la

cele de ciment.

Garantăm calitatea constantă a produselor noastre.Toate informaţiile se bazează pe

încercări şi experienţa proprie, realizate de-a lungul anilor , cu respectarea normelor.

Multitudinea materialelor folosite precum şi diversele condiţii de pe şantiere pot conlucra

la modificarea datelor de mai sus. De aceea recomandăm şi încercări proprii. Acordaţi atenţie indicaţiilor producătorului de pardoseli(parchet) precum şi normelor în vigoare.