- LOBASOL® Markant

Substanţă pt impregnare, pe bază de de uleiuri modificate din plante şi ceară naturală. Se obţine o suprafaţă rezistentă la uzură, apă şi murdărie. Întăreşte structura şi culoarea naturală a lemnului.

| Nr. Articol | 10508 |
| --- | --- |
| Ambalaj: | 0,75 l , 2,5 l , 10 l |
| Giscode | Ö 60 |
| Substanţă uscată | 51,5% |

| Domeniul de utilizare: | Pentru impregnarea pardoselilor din lemn, parchet şi plută. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | Impregnarea parchetului şi plutei Se aplică în strat subtire,LOBASOL Markant, de preferinţă cu şpaclul, sau alternativ cu pensula sau rola Mocrofaser 60-80. Surplusul de material se îndepărtează imediat cu o cârpă, sau cu maşina cu disc, cu padul alb/bej .Se egalisează suprafaţa. Se lucrează pe porţiuni. ATENŢIE : la lemnul exotic, primul strat se aplică numai cu pensula sau rola şi se egalizează imediat. După uscare peste noapte se aplică al doilea strat, de preferat cu rola Microfaser 60-80 . Dacă se lasă mai mult de 24 ore la uscat, stratul doi se aplică numai după o şlefuire intermediară. Colorarea parchetului şi a podelelor din lemn Se aplică LOBASOL MarkantColor în strat subţire, preferabil cu şpaclul, sau alternativ cu pensula. Surplusul de material se îndepărtează imediat cu maşina cu disc, cu padul alb/bej .Se egalisează suprafaţa. Peste suprafaţa colorată, se recomandă aplicarea unui strat subţire de acoperire, de Markant (transparent) cu ajutorul rolei Microfaser 60-80. Acest strat se aplica în termen de 24 ore de la uscarea primului strat. Tratarea pardoselilor de plută Se aplică LOBASOL Markant în strat subţire, cu rola ( aprox. 90g/m2) După uscare peste noapte, se aplică cu rola, un al doilea strat (cca 60g/m2). Uscarea poate dura în funcţie de condiţiile climatice, până la 3 zile. Tratarea pardoselilor de plută furniruită Se aplică LOBASOL Markant în strat subţire, cu rola ( aprox. 100g/m2).După uscare de min. 48 ore, se face o primă întreţinere cu LOBA PolishWax. |
| Compoziţie: | uleiuri modificate, ceară naturală, substanţe uscate fără Pb. |
| Consum: | funcţie de gradul de absorbţie materialului - cca. 20 g/m2 aplicat cu şpaclul - cca. 80g/m2 aplicat cu pensula sau rola. |
| Timp de uscare: | Pietonabil după 12 ore Uşor solicitabil după 24 ore Solicitabil la maxim după 10 zile |
| Diluare: | Uleiul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! |