- LOBASOL® Deck&Teak Oil

Ulei pentru uz la exterior, pe baza de uleiuri de plante. Datorită gradului mare de penetrare, lemnul este conservat, dar rămâne cu porii deschişi . Scoate în evidenţă frumuseţea naturală şi structura lemnului .

| Nr. Articol | 10615 |
| --- | --- |
| Ambalaj: | 0,75 l , 2,5 l |
| Giscode | Ö 60 |

| Domeniul de utilizare: | Pentru impregnarea mobilierului de grădină, a pavajelor din lemn exterioare, precum şi alte articole din lemn de tek sau alte esenţe de lemn, pentru exterior. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | Pregătirea materialului pe care se aplică Aplicaţi la o temperature exterioară de min. 10 °C . Lemnul care trebuie impregnate, trebuie să fie uscat si curat. La nevoie, toate celelalte aplicaţii anterioare de substanţe, se şlefuiesc. Ultima şlefuire se face cu granulaţie 120. Prelucrarea - LOBASOL Deck&Teak Oil, se aplică in strat uniform cu pensula, în sensul fibrelor lemnului. După aprox. 30 min. uleiul neabsorbit, se şterge complect, cu o pensulă curată sau o cârpă. După uscare peste noapte, se mai aplică un strat. După aceea, se aplica „umed pe umed“ până la saturarea completă a lemnului. Îndepărtaţi surplusul ! |
| Compoziţie: | Lâuleiuri modificate, ligroina, sikkative fără Pb. |
| Consum: | Lemn esenţa moale : 200 - 250 ml/m2 Lemn esenţa tare : 100 - 120 ml/m2 |
| Timp de uscare: | 12 ore |
| Diluare: | Uleiul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! |
| Depozitare şi transport : | +5°C până la +25°C, timp de utilizare 36 luni, nu este marfă periculoasă după ADR |