# Agip Romania

1/2

AGIP  OSO                                                                                F.T.  H 26/2006

AGIP OSO  reprezintă o gamă de uleiuri utilizate în toate sistemele şi echipamentele hidraulice. Lubrifianţii AGIP OSO sunt formulaţi din uleiuri de bază de natură parafinică, atent selecţionate, aditivate antirugină, antioxidant şi antiuzură (OSO 10-22, conform ISO-L-FD; OSO 32-150, conform  ISO-L-HM). Pentru satisfacerea tuturor cerinţelor practice, aceste uleiuri sunt formulate într-o gamă largă de viscozităţi.

Caracteristici (valori tipice)

| OSO |  | 10 | 15 | 22 | 32 | 37** | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100°C | mm²/s * | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,1 | 6,8 |
| Viscozitate la 40°C | mm²/s * | 10,7 | 14,3 | 21,5 | 30 | 37 | 45 |
| Indice de viscozitate | - | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | 145 | 190 | 195 | 205 | 210 | 212 |
| Punct de curgere | °C | -30 | -30 | -30 | -30 | -27 | -27 |
| Densitate la 15°C | kg/ l | 0,865 | 0,860 | 0,865 | 0,875 | 0,878 | 0,880 |

| OSO |  | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate la 100°C | mm²/s * | 8,67 | 11,1 | 14,7 | 18,9 | 24 |
| Viscozitate la 40°C | mm²/s * | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| Indice de viscozitate | - | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | 220 | 228 | 238 | 265 | 270 |
| Punct de curgere | °C | -24 | -24 | -24 | -21 | -18 |
| Densitate la 15°C | kg/ l | 0,885 | 0,890 | 0,895 | 0,897 | 0,900 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) Nu corespunde clasificarii ISO VG

Proprietăţi şi performanţe

* Aceste uleiuri sunt destinate transmiterii de energie în instalaţiile care utilizează fluide hidraulice. Ungerea se asigură prin  crearea unui film lubrifiant rezistent la sarcinile ridicate care apar între componentele în contact cu mişcare relativă datorită presiunii ridicate din sistemele hidraulice.

* Uleiurile AGIP OSO au proprietăţi antiuzură foarte bune, puse în evidenţă prin rezultatele obţinute prin teste specifice de laborator:

- uzura totală a componentelor pompei în testul Vikers, aproximativ 35 mg;

- gradele OSO 46-150 trec treapta a 12-a de încărcare în condiţiile  încercării pe angrenaje (testul FZG), în timp ce OSO 10-37 trec treapta a 11-a;

* Uleiurile au rezistenţele la oxidare şi  stabilităţile termice extrem de bune, chiar şi atunci când sunt supuse unor sarcini termice deosebit de mari. Ca urmare,  se evită formarea  de şlam şi depuneri carbonoase, reducându-se astfel riscul blocării orificiilor şi supapelor, asigurându-se totodată,  menţinerea în timp a proprietăţilor lubrifiante ale fluidelor. Se reduc astfel costurile operaţiilor de întreţinere a utilajelor  prin prelungirea  duratei de serviciu a uleiului.

* Indicele de viscozitate ridicat, pentru toate gradele, conduce la modificări minime ale

AGIP OSO											2/2

viscozităţii, pentru domeniul temperaturilor de lucru, asigurând astfel un debit constant, pierderi prin frecare reduse, o bună eficienţă hidraulică şi protecţie faţă de efectele datorate cavitaţiei.

* De asemenea, uleiurile au puncte de curgere scăzute care asigură porniri uşoare la temperaturile  scăzute ale echipamentelor hidraulice evitând astfel problemele care ar putea apărea în circulaţie sau  în sistemele de reglare.

* Prin proprietăţile anticorozive şi antiuzură se inhibă oxidarea suprafeţelor interioare ale circuitelor hidraulice care ar genera diverşi oxizi metalici şi se reduce numărul particulelor metalice de uzură. Se  previn astfel dificultăţile în operare şi degradarea uleiului datorată acţiunii de catalizare a  reacţiilor termo-oxidative  a oxizilor metalici şi particulelor de uzură.

* Datorită bunelor proprietăţi de dezemulsionare se previne formarea unei emulsii stabile între ulei şi apa intrată în sistem prin neetanşări sau condensarea vaporilor din aer. Astfel, fluidul îşi păstrează proprietăţile lubrifiante şi cele antirugină, chiar şi în aceste condiţii.

* Proprietăţile bune antispumante asigură degajarea rapidă a aerului antrenat prevenind astfel neajunsurile în funcţionarea pompelor şi dispozitivelor de control care ar afecta performanţele instalaţiei, precum şi a altor probleme (şocuri, supraîncălziri etc.) datorate compresibilităţii ridicate a bulelor de aer din ulei.

* Uleiurile cu viscozităţi până la ISO VG 68 sunt caracterizate prin filtrabilităţi foarte bune, fineţea de filtrare atingând 3 μm.

Specificaţii şi aprobări

Produsele AGIP OSO satisfac cerinţele următoarelor specificaţii:

- DIN 51524 / 2 HLP

- AFNOR NF E 48603 HM

- CETOP RP 91 H HM

- DENISON HF-2

- VDMA 24318

- BS 4231 HSD

- ISO-L-FD  ( OSO 10-22 )

- ISO -L-HM ( OSO 32-150)

Produsele AGIP OSO sunt aprobate de următorii producători:

- HYDROMATIC (REXROTH)                           - SAUER                         - VOGELE (OSO 46)

- HORBIGER HYDRAULIC                               - ZF-TE-ML 12                - MINSTER (OSO 46)

- RUHRPUMPEN (OSO 15, 22, 32, 46, 68)      - LINDE                           - ENGEL GmbH (OSO 46)

Utilizări

* Uleiurile AGIP OSO sunt recomandate pentru utilizare în toate instalaţiile de transmitere   hidrodinamică a puterii, în sistemele hidraulice de control ca şi în cele hidrostatice, folosite în mod curent în instalaţiile tehnologice din diverse domenii: transport, construcţii, minerit, chimie, metalurgie, construcţii de maşini, marină, aviaţie etc.

* Datorită influenţei deosebite a viscozităţii asupra eficacităţii instalaţiei hidraulice, valoarea viscozităţii este  recomandată de proiectantul utilajului. De regulă, uleiurile cu viscozităţi reduse sunt folosite în utilaje cu viteze mari şi echipamente de precizie, în timp ce uleiurile cu viscozităţi mai  mari  sunt recomandate pentru viteze mici  şi  presiuni ridicate.

* Uleiurile AGIP OSO  sunt utilizate nu numai ca fluide hidraulice, dar şi ca lubrifianţi pentru lagăre cu solicitări severe, reductoare etc., unde condiţiile de operare impun caracteristici antiuzură speciale. De asemenea, se pot folosi când se doreşte efectuarea de economii prin reducerea numărului de uleiuri dintr-un utilaj.