OIL GPL CORD EN 1762:1997/M (D) furtun special conceput pentru a vehicula gaz petrol lichefiat (lichid sau gaz) si gaze naturale.

temperatura de lucru	: -300C  +1000C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: pin-pricked, neagră, netedă, cauciuc cloroprenic cu o excelentă rezistenţă la

ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 60 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 20m sau 30m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL GPL | 13 | 24 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 16 | 29 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 19 | 32 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 25 | 38 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 32 | 46 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 38 | 54 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 45 | 62 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 50 | 67 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 65 | 83 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 75 | 93 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 102 |  |  |  |

LPG HOSE EN 1762:1997/D furtun special conceput pentru a vehicula gaz petrol lichefiat (lichid sau gaz) si gaze naturale.

temperatura de lucru	:-300C  +1000C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR;

inserţia	: panza sintetica de inalta rezistenta plus fir din otel;

acoperirea	: pin-pricked, neagră, netedă, cauciuc cloroprenic cu o excelentă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 60 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 20m sau 30m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | 13 | 24 | 25 | 100 |
| LPG | 16 | 29 | 25 | 100 |
| LPG | 19 | 32 | 25 | 100 |
| LPG | 25 | 38 | 25 | 100 |
| LPG | 32 | 46 | 25 | 100 |
| LPG | 38 | 54 | 25 | 100 |
| LPG | 45 | 62 | 25 | 100 |
| LPG | 50 | 67 | 25 | 100 |
| LPG | 65 | 83 | 25 | 100 |
| LPG | 75 | 93 | 25 | 100 |

OIL GPL CORD EN 1762:03 furtun special conceput pentru a vehicula gaz petrol lichefiat (lichid sau gaz) si gaze naturale.

temperatura de lucru	: -300C  +1000C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR;

inserţia	: panza sintetica de inalta rezistenta;

acoperirea	: pin-pricked, neagră, netedă, cauciuc cloroprenic cu o excelentă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 60 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 20m sau 30m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL GPL | 25 | 38 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 51 | 70 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 75 | 95 | 25 | 100 |
| OIL GPL | 102 |  | 25 | 100 |

OIL GPL LL CORD EN 1762:2003 furtun special conceput pentru a vehicula gaz petrol lichefiat (lichid sau gaz) si gaze naturale.

temperatura de lucru	: -300C  +1000C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR;

inserţia	: panza sintetica de inalta rezistenta plus fir elicoidal din otel;

acoperirea	: pin-pricked, neagră, netedă, cauciuc cloroprenic cu o excelentă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 60 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 20m sau 30m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL GPL LL | 51 | 70 | 25 | 100 |
| OIL GPL LL | 75 | 95 | 25 | 100 |
| OIL GPL LL | 102 |  |  |  |

AUSTRALIA - furtun de calitate premium pentru refularea si transferul produselor petroliere cu un conţinut aromatic de până la 30%, excelent pentru descărcarea tancurilor AUTO sau SNCFR, folosit si la pompele cu debit mărit.

temperatura de lucru	:-150C  +700C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir de cupru  pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc CR (cloroprenic) cu o excelentă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se poate executa este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m şi 40m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUSTRALIA | 13 | 20 | 10 | 30 | 0,24 |
| AUSTRALIA | 16 | 26 | 10 | 30 | 0,45 |
| AUSTRALIA | 19 | 27 | 10 | 30 | 0,37 |
| AUSTRALIA | 25 | 36 | 10 | 30 | 0,70 |
| AUSTRALIA | 32 | 44 | 10 | 30 | 0,88 |
| AUSTRALIA | 38 | 50 | 10 | 30 | 1,07 |
| AUSTRALIA | 51 | 63 | 10 | 30 | 1,37 |
| AUSTRALIA | 63,5 | 74 | 10 | 30 | 1,39 |
| AUSTRALIA | 76 | 89 | 10 | 30 | 2,06 |
| AUSTRALIA | 90 | 106 | 10 | 30 | 3,14 |
| AUSTRALIA | 102 | 118 | 10 | 30 | 3,40 |

PUERTORICO - furtun recomandat la absorbţia şi refularea produselor petroliere din tancurile auto sau CFR, rezistent la full vacuum, folosit pentru vehicularea produselor petroliere cu un conţinut aromatic de pana la  30%.

temperatura de lucru	: -15C  +70C;

tubul				: negru, neted, cauciuc NBR (nitrilic);

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus  fir elicoidal din oţel şi fir de cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc CR cloroprenic rezistent la ozon, factori  abrazivi, petrol şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120 m pentru un diametru interior de 102mm şi 60m pentru un diametru interior mai mare de 127mm.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTORICO | 19 | 29 | 10 | 30 | 0,65 | 100 |
| PUERTORICO | 25 | 35 | 10 | 30 | 0,79 | 150 |
| PUERTORICO | 32 | 42 | 10 | 30 | 0,97 | 200 |
| PUERTORICO | 38 | 50 | 10 | 30 | 1,40 | 250 |
| PUERTORICO | 51 | 63 | 10 | 30 | 1,81 | 330 |
| PUERTORICO | 63,5 | 77 | 10 | 30 | 2,61 | 400 |
| PUERTORICO | 76 | 91 | 10 | 30 | 3,14 | 500 |
| PUERTORICO | 90 | 106 | 10 | 30 | 4,14 | 580 |
| PUERTORICO | 102 | 120 | 10 | 30 | 4,95 | 700 |
| PUERTORICO | 152 | 174 | 10 | 30 | 10,93 | 835 |
| PUERTORICO | 250 | 282 | 10 | 30 |  |  |

CARACAS - furtun flexibil recomandat la refularea şi absorbţia medie, rezistent la full vacuum, folosit pentru produse petroliere cu conţinut aromatic de până la 30%, la încărcarea şi descărcarea cisternelor AUTO sau CFR.

temperatura de lucru 	: -200C  +700C;

tubul 				: negru, neted, cauciuc NBR (nitrilic);

inserţia 			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă, fir elicoidal din oţel şi fir de cupru

pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea 			: neagră, gofrată din cauciuc CR (cloroprenic) cu o mare rezistenţă la ozon,

factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi in colaci de 30m sau 20m, la cerere.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACAS | 32 | 43,5 | 6 | 18 | 0,90 | 140 |
| CARACAS | 38 | 50 | 6 | 18 | 1,16 | 170 |
| CARACAS | 51 | 63 | 6 | 18 | 1,62 | 200 |
| CARACAS | 63,5 | 77 | 6 | 18 | 1,97 | 280 |
| CARACAS | 76 | 90 | 6 | 18 | 2,27 | 350 |
| CARACAS | 102 | 119 | 6 | 18 | 4,17 | 450 |
| CARACAS | 152 | 174 | 6 | 18 |  |  |

CARACAS EVOLUTION- furtun flexibil si usor recomandat la refularea şi absorbţia medie, rezistent la vacuum, folosit pentru o gama variata de produse petroliere cu conţinut aromatic de până la 50%, la încărcarea şi descărcarea cisternelor AUTO sau CFR.

temperatura de lucru 	: -200C  +700C;

tubul 				: negru, neted, cauciuc sintetic;

inserţia 			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă, fir elicoidal din oţel şi fir de cupru

pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea 	: verde, gofrată din cauciuc sintetic cu o mare rezistenţă la uleiuri, carburanti                      şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm | Vacuum atm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACAS EVO | 40 | 6 | 18 | 1,26 | 100 | 0,6 |
| CARACAS EVO | 51 | 6 | 18 | 1,56 | 125 | 0,6 |
| CARACAS EVO | 65 | 6 | 18 | 2,02 | 165 | 0,6 |
| CARACAS EVO | 76 | 4 | 12 | 2,27 | 190 | 0,6 |
| CARACAS EVO | 80 | 4 | 12 | 2,45 | 200 | 0,6 |
| CARACAS EVO | 100 | 4 | 12 | 3,13 | 250 | 0,6 |

OIL GENOVA - furtun pentru refulări grele, cu tub antistatic conform PTB (specificaţiile germane), utilizat la vehicularea produselor petroliere cu conţinut aromatic de pânã la 50%.

temperatura de lucru	: -30C  +70C;

tubul				: negru, neted, cauciuc nitrilic antistatic;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic antistatic de înaltă   rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 120m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 60m sau 40m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENOVA | 19 | 31 | 20 | 60 | 0,56 |
| GENOVA | 25 | 37 | 20 | 60 | 0,70 |
| GENOVA | 32 | 44 | 20 | 60 | 0,80 |
| GENOVA | 38 | 51 | 20 | 60 | 1,04 |
| GENOVA | 51 | 65 | 16 | 60 | 1,42 |
| GENOVA | 63,5 | 79 | 16 | 60 | 2,00 |
| GENOVA | 76 | 91 | 16 | 48 | 2,21 |
| GENOVA | 80 | 96 | 16 | 48 | 2,66 |
| GENOVA | 102 | 118 | 16 | 48 | 3,18 |

OIL GENOVA/LL - furtun destinat serviciilor de absorbţie şi refulare în condiţii grele, rezistent la vacuum absolut, cu tub antistatic conform PTB (specificaţiile germane), utilizat la vehicularea unei game variate de produse petroliere cu conţinut aromatic de pânã la 50%. Este executat conform normelor EN 12115/95.

temperatura de lucru	: -30C  +70C;

tubul				: negru, neted, cauciuc nitrilic antistatic;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal din oţel;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic de înaltă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 120m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată la cerere şi in colaci de 60m sau 40m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diam. ### Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENOVA/LL | 25 | 37 | 20 | 60 | 0,89 | 150 |
| GENOVA/LL | 32 | 44 | 20 | 60 | 1,06 | 200 |
| GENOVA/LL | 38 | 51 | 20 | 60 | 1,38 | 250 |
| GENOVA/LL | 51 | 66 | 20 | 60 | 2,01 | 330 |
| GENOVA/LL | 63,5 | 79 | 16 | 48 | 2,66 | 400 |
| GENOVA/LL | 76 | 91 | 16 | 48 | 3,17 | 500 |
| GENOVA/LL | 80 | 96 | 16 | 48 | 3,51 | 580 |
| GENOVA/LL | 102 | 121 | 16 | 48 | 5,50 | 730 |
| GENOVA/LL | 152 | 203 | 16 | 48 | 8,20 | 1087 |
| GENOVA/LL | 203 | 235 | 16 | 48 | 10,96 | 1451 |
| GENOVA/LL | 254 |  | 16 | 48 |  |  |

PUMPOIL (RED, GREEN) – furtunuri de calitate premium, executate special pentru pompele de alimentare cu carburanţi cu un conţinut aromatic de maxim 60%, folosite în benzinarii.

## temperatura de lucru 		: -250C  +550C;

tubul					: negru, neted din cauciuc nitrilic cu înaltă  rezistenţă la produse

petroliere; special realizate pentru motorină;

inserţia				: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus două  fire de cupru

pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea				: (roşie, verde), netedă din cauciuc  nbr/pvc cu înaltă rezistenţă la

produse petroliere, factori de frecare şi condiţii atmosferice vitrege.

PUMPOIL RED - acoperire roşie (bezină aditivată).

PUMPOIL GREEN - acoperire verde (benzină fără plumb).

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60 m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip furtun | Diametru interior mm | Diametru exterior mm | Presiune de lucru atm | Presiune de spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUMPOIL GREEN | 16 | 26 | 16 | 48 |
| PUMPOIL RED | 16 | 26 | 16 | 48 |
| PUMPOIL GREEN | 18 | 30 | 16 | 48 |
| PUMPOIL RED | 18 | 30 | 16 | 48 |

OIL MARSHALL - furtun cu construcţie uşoară dar folosit la refulări grele utilizat cu precădere la transferul produselor petroliere cu un conţinut aromatic de până la 50%, între docuri şi barje dar şi ca furtun plutitor. Este executat conform normelor UNI EN 1765: 99 tip L15 si BS 1435:87 tip L15.

temperatura de lucru 	: - 200 C  + 820 C;

tubul 	: negru, neted, cauciuc nitrilic antistatic, cu o excelentă rezistenţă la ulei şi carburanţi;

inserţia 	: 2 straturi de pânză sintetică de înaltă rezistenţă cu fir elicoidal de cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea 	: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic de înaltă rezistenţă la factori de frecare, petrol, apă sărată, ozon şi intemperii.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120m până la un diametru interior de 152mm inclusiv, 60m pentru un diametru interior de 203mm şi 254mm şi 12m pentru un diametru exterior mai mare de 254mm.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARSHALL | 76 | 91 | 15 | 60 | 2,30 |
| MARSHALL | 102 | 119 | 15 | 60 | 3,26 |
| MARSHALL | 127 | 146 | 15 | 60 | 4,49 |
| MARSHALL | 152 | 170 | 15 | 60 | 4,88 |
| MARSHALL | 203 | 224 | 15 | 60 | 8,01 |
| MARSHALL | 254 | 278 | 15 | 60 | 10,60 |

OIL SEVEN - furtun cu o structură solidă şi totuşi flexibil, special conceput pentru încărcarea şi descărcarea bitumului cald din tancurile auto sau CFR.

temperatura de lucru		: -150C  +1850C;

tubul					: negru, neted, cauciuc poliacrilic;

insertia				: plasă de sîrmă plus fir elicoidal de otel;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc sintetic special pentru rezistenţa la condiţii atmosferice vitrege, ozon, factori abrazivi şi ulei.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 120m până la un diametru interior de 102 şi 60m pentru un diametru interior mai mare de 127mm.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEVEN | 19 | 32,5 | 10 | 40 | 0,80 |  |
| SEVEN | 25 | 40 | 10 | 40 | 1,04 |  |
| SEVEN | 32 | 48 | 10 | 40 | 1,35 |  |
| SEVEN | 38 | 53,5 | 10 | 40 | 1,60 |  |
| SEVEN | 40 | 55,5 | 10 | 40 | 1,70 |  |
| SEVEN | 51 | 67 | 10 | 40 | 2,66 | 200 |
| SEVEN | 63,5 | 78 | 10 | 40 | 3,12 | 250 |
| SEVEN | 76 | 96 | 10 | 40 | 4,95 | 300 |
| SEVEN | 90 | 109 | 10 | 40 | 5,73 | 330 |
| SEVEN | 102 | 126 | 10 | 40 | 7,82 | 400 |
| SEVEN | 127 | 151 | 10 | 40 | 9,70 | 480 |
| SEVEN | 152 | 179 | 10 | 40 | 14,66 | 560 |

MALMO - conceput pentru servicii de absorbţie şi refulare a uleiului pe circuitul de retur al instalaţiilor hidraulice. Poate fi utilizat şi pentru vehicularea produselor petroliere cu un conţinut aromatic de până la 20%.

temperatura de lucru	: - 20C  +75C ;

tubul	: negru, neted, cauciuc sintetic;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă cu fir elicoidal din oţel şi fir de cupru pentru descărcare electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă din cauciuc sintetic cu o excelentă rezistenţă la factori abrazivi, condiţii atmosferice vitrege şi urme de ulei;

Lungimea continuă maximă la care se produce este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci  de 60m sau 30m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MALMO | 19 | 30 | 10 | 30 | 0,69 | 75 |
| MALMO | 25 | 36 | 10 | 30 | 0,87 | 125 |
| MALMO | 32 | 44 | 10 | 30 | 1,12 | 175 |
| MALMO | 38 | 50 | 10 | 30 | 1,21 | 200 |
| MALMO | 51 | 63 | 10 | 30 | 1,87 | 300 |
| MALMO | 63,5 | 80 | 10 | 30 | 3,15 | 400 |
| MALMO | 76 | 93 | 10 | 30 | 3,85 | 500 |
| MALMO | 90 | 106 | 10 | 30 | 4,22 | 600 |
| MALMO | 102 | 119 | 10 | 30 | 5,30 | 700 |

OIL SAE/100/R4 - furtun conceput pentru absorbţia şi refularea uleiului pe circuitul de retur al instalaţiilor hidraulice. Este executat conform SAE /100/R4.

temperatura de lucru		:-400C  +1000C;

tubul 	:negru, neted, cauciuc sintetic rezistent la produse cu conţinut aromatic de până la 30%;

inserţia	:pânză sintetică de înaltă rezistenţă cu fir elicoidal din oţel şi fir de cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	:neagră, netedă din cauciuc cu înaltă rezistenţă la ozon, factori abrazivi, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea continuă maximă la care se produce este de 120 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci  de 60m sau 30m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120 m.

| Tip Furtun | Diametru Interior mm | Diametru Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Raza de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL SAE/100/R4 | 19 | 32 | 20 | 94 | 0,79 | 125 |
| OIL SAE/100/R4 | 25 | 38 | 17 | 71 | 0,99 | 152 |
| OIL SAE/100/R4 | 30 | 41 | 15 | 60 | 0,96 | 185 |
| OIL SAE/100/R4 | 32 | 43 | 14 | 56 | 1,01 | 200 |
| OIL SAE/100/R4 | 35 | 47 | 13 | 52 | 1,19 | 230 |
| OIL SAE/100/R4 | 38 | 50 | 10 | 43 | 1,28 | 250 |
| OIL SAE/100/R4 | 40 | 53 | 8 | 35 | 1,47 | 255 |
| OIL SAE/100/R4 | 42 | 55 | 8 | 35 | 1,53 | 260 |
| OIL SAE/100/R4 | 45 | 57 | 8 | 35 | 1,47 | 280 |
| OIL SAE/100/R4 | 51 | 65 | 7 | 30 | 2,00 | 305 |

OIL AVIO tip B - furtun conceput pentru servicii de alimentare aeroportuară, executat conform BS 3158 certificat de BUREAU VERITAS cu aprobarea nr. BVITG944299.

temperatura de lucru 	: -400C  +700C;

tubul 				: negru, neted din cauciuc nitrilic de calitate superioară;

inserţia 	: 4 straturi de pânză sintetică de înaltă rezistenţă şi fir de  cupru pentru descărcare antistatică;

acoperirea 	: neagră, netedă din cauciuc cloroprenic antistatic, rezistent la factori abrazivi, ozon, condiţii atmosferice vitrege şi produse petroliere.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVIO B | 38 | 52 | 20 | 80 | 1,11 | 360 |
| AVIO B | 50 | 65 | 20 | 80 | 1,51 | 430 |

Disponibil la cerere si in urmatoarele variante:

## AVIO - C: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru  alături de inserţie .

## AVIO – E: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru  alături de inserţie şi fir elicoidal din oţel .

AVIO – F: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată de cauciucul cloroprenic antistatic la exterior şi fir elicoidal din nylon.

OIL AVIO GLOBAL tip C - furtun conceput pentru servicii de alimentare aeroportuară, executat conform BS 3158, certificat de BUREAU VERITAS CU aprobarea nr. BV.ITG.944299 şi acreditat: EN 1361 – API 1529 – NFPA 1529- AS 2683 – VG 95955 – BS 3158. Este recomandat pentru vehicularea produselor petroliere cu conţinut aromatic de max 50 %.

temperatura de lucru 	: -400C  +700C;

tubul 				: negru, neted din cauciuc nitrilic de calitate superioară;

inserţia 			: 4 straturi de pânză sintetică de înaltă rezistenţă ;

acoperirea 	: neagră, netedă din cauciuc cloroprenic antistatic, rezistent la factori abrazivi, ozon, condiţii atmosferice vitrege şi produse petroliere.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60 m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIL AVIO C | 25 | 38 | 20 | 80 | 0,70 | 200 |
| OIL AVIO C | 32 | 45 | 20 | 80 | 0,86 | 280 |
| OIL AVIO C | 38 | 52 | 20 | 80 | 1,11 | 360 |
| OIL AVIO C | 50 | 65 | 20 | 80 | 1,51 | 430 |
| OIL AVIO C | 63,5 | 81 | 20 | 80 | 2,22 | 460 |
| OIL AVIO C | 76 | 94 | 20 | 80 | 2,60 | 500 |
| OIL AVIO C | 100 | 118 | 20 | 80 | 3,43 | 750 |

Disponibil la cerere si in urmatoarele variante:

## AVIO - B: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru, alături de inserţie.

## AVIO – E: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru, alături de inserţie şi fir elicoidal din oţel.

AVIO – F: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată de cauciucul cloroprenic antistatic la exterior şi fir elicoidal din nylon.

OIL AVIO - furtun conceput pentru servicii de alimentare aeroportuară, executat conform BS 3158 tip E, certificat de BUREAU VERITAS cu aprobarea nr. BVITG944299 şi acreditat: API 1529 – NFPA 407 – BS 3158 – EN 1361 – VG 95955 – AS 2683.

temperatura de lucru 	: -400C  +700C;

tubul 				: negru, neted din cauciuc nitrilic de calitate superioară;

inserţia 	: 4 straturi de pânză sintetică de înaltă rezistenţă şi fir de  cupru pentru descărcare antistatică;

acoperirea 	: neagră, netedă din cauciuc cloroprenic antistatic, rezistent la factori abrazivi, ozon, condiţii atmosferice vitrege şi produse petroliere.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVIO E | 38 | 53 | 15 | 60 | 1,11 | 360 |
| AVIO E | 50 | 67 | 15 | 60 | 1,72 | 125 |
| AVIO E | 75 | 93,5 | 20 | 80 | 2,58 |  |
| AVIO E | 100 | 118,5 | 20 | 80 | 3,43 | 250 |

Disponibil la cerere si in urmatoarele variante:

## AVIO - B: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru + inserţie.

## AVIO – C: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru şi fir elicoidal din oţel.

AVIO – F: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată de cauciucul cloroprenic antistatic la exterior şi fir elicoidal din nylon.

OIL AVIO tip F - furtun conceput pentru servicii de alimentare aeroportuară, executat conform BS 3158, certificat de BUREAU VERITAS CU aprobarea nr. BVITG944299.

temperatura de lucru 	: -400C  +700C;

tubul 				: negru, neted din cauciuc nitrilic de calitate superioară;

inserţia 	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă şi fir elicoidal din nylon;

acoperirea 	: neagră, netedă din cauciuc cloroprenic antistatic, rezistent la factori abrazivi, ozon, condiţii atmosferice vitrege şi produse petroliere.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVIO F | 50 | 70,5 | 20 | 80 | 1,72 | 125 |

Disponibil la cerere si in urmatoarele variante:

## AVIO - B: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru si inserţie.

## AVIO – E: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată prin înglobarea a două fire din cupru şi fir elicoidal din oţel.

AVIO – C: furtun pentru refulare cu descărcare electrostatică asigurată de cauciucul cloroprenic antistatic la exterior şi fir elicoidal din nylon.

OIL CARBUR 10 – Furtun realizat pentru refularea produselor petroliere rafinate cu un conţinut aromatic de max. 50%. Este executat conform ISO 1307/92.

temperatura de lucru	: -20C  +60C;

tubul				: negru, neted din cauciuc NBR;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă din cauciuc NBR/PVC rezistent la ozon, factori abrazivi şi petrol.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 100m pentru un diametru exterior de până la 19mm şi 60m pentru un diametru exterior mai mare de 19mm.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 100m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBUR 10 | 5 | 12 | 10 | 30 | 0,13 | 40 |
| CARBUR 10 | 6 | 13 | 10 | 30 | 0,14 | 50 |
| CARBUR 10 | 8 | 15 | 10 | 30 | 0,17 | 65 |
| CARBUR 10 | 10 | 17 | 10 | 30 | 0,20 | 80 |
| CARBUR 10 | 13 | 20 | 10 | 30 | 0,24 | 105 |
| CARBUR 10 | 15 | 23 | 10 | 30 | 0,32 | 120 |
| CARBUR 10 | 19 | 27 | 10 | 30 | 0,39 | 150 |
| CARBUR 10 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0,60 | 200 |

OIL CARBUR 20 – Furtun realizat pentru refularea produselor petroliere rafinate cu un conţinut aromatic de max. 50%. Este executat conform ISO 1307/92.

temperatura de lucru	: -20C  +60C;

tubul				: negru, neted din cauciuc NBR;

inserţia			: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă din cauciuc NBR/PVC rezistent la ozon, factori abrazivi şi petrol.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 100m pentru un diametru exterior de până la 19mm şi 60m pentru un diametru exterior mai mare de 19mm.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 100m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBUR 20 | 6 | 14 | 20 | 60 | 0,17 | 60 |
| CARBUR 20 | 8 | 17 | 20 | 60 | 0,23 | 65 |
| CARBUR 20 | 10 | 19 | 20 | 60 | 0,27 | 80 |

PUERTORICO/5/SPECIAL - furtun pentru absorbţie şi refulare produse petroliere cu conţinut aromatic de maxim 50% din tancurile auto sau CFR, rezistent la vacuum absolut. Se poate utiliza submersat.

temperatura de lucru	: -15C  +70C;

presiunea de lucru 		: 5 atm;

presiunea de spargere 	: 20 atm;

tubul				: negru, neted, cauciuc nitrilic;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus  fir elicoidal din oţel şi fir de cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, cauciuc nitrilic rezistent la produse petroliere cu un conţinut aromatic de maxim 50%.

Lungimea maximă continuă la care se produce este de 60m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diametrul interior mm | Diametrul exterior mm | Presiune de lucru atm | Presiune de spargere atm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTORICO/5/SPECIAL | 102 | 118 | 5 | 20 |
| PUERTORICO/5/SPECIAL | 152 |  | 5 | 20 |
| PUERTORICO/5/SPECIAL | 220 | 262 | 5 | 20 |

ON SHORE BAHAMAS - furtun din cauciuc construit special pentru evacuarea apei de ploaie care se depozitează pe tancurile plutitoare.

temperatura de lucru		: - 25 C ÷ + 80 C;

tubul		: negru, neted, din cauciuc nitrilic;

inserţia	: pânză sintetică de o mare rezistenţă, fir elicoidal din   oţel şi fir de cupru pentru descărcare electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, din cauciuc nitrilic rezistent la produse petroliere cu un conţinut aromatic de până la 50 % sau din viton special rezistent la substanţe cu un conţinut aromatic de 100 %.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 60 m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30 m sau 20 m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 60 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAHAMAS | 51 | 72 | 5 | 20 | 3,70 | 320 |
| BAHAMAS | 76 | 96 | 5 | 20 | 4,50 | 410 |
| BAHAMAS | 102 | 123 | 5 | 20 | 6,90 | 510 |
| BAHAMAS | 152 | 185 | 5 | 20 | 15,06 | 700 |

ON SHORE DOCKOIL - furtun pentru absorbţii şi refulări medii ale produselor petroliere cu un conţinut aromatic de max.  50%, executat special pentru încărcarea şi descărcarea produselor petroliere din tancuri şi barje.

temperatura de lucru	: - 20 C ÷ + 82 C;

tubul	: negru, neted, din cauciuc nitrilic, potrivit pentru un conţinut aromatic de max. 50%;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă cu  fir elicoidal de cupru pentru descărcare electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, compusă din cauciuc nitrilic cu o rezistenţă mare la intemperii, ozon, abraziune, ulei şi apă de mare.

Lungimea maximă la care se execută este de 12m.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 12 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCKOIL | 102 | 129 | 7 | 30 | 6,30 | 600 |
| DOCKOIL | 152 | 183 | 7 | 30 | 13,00 | 850 |
| DOCKOIL | 203 | 245 | 7 | 30 | 20,40 | 1100 |
| DOCKOIL | 254 | 294 | 7 | 30 | 27,20 | 1300 |

ON SHORE TRANSOIL - furtun pentru absorbţii şi refulări grele, folosit pentru transferul produselor petroliere între tancuri petroliere şi barje, precum şi pentru alte aplicaţii industriale; este potrivit pentru produse petroliere cu un conţinut aromatic de max.  50%. Aprobat de BUREAU VERITAS din 21.06.1993 cu certificatul BVITG934390.

temperatura de lucru	: - 20 C ÷ + 82 C;

tubul	: negru, neted, cauciuc nitrilic, potrivit pentru un conţinut aromatic de max.  50%;

inserţia	: :pânză sintetică de înaltă rezistenţă cu fir elicoidal din oţel şi fir de cupru pentru descărcarea electrostatică;

acoperirea	: neagră, netedă, compusă din cauciuc nitrilic cu o rezistenţă mare la intemperii, ozon, abraziune, ulei şi apă de mare.

Acest tip de furtun se livreaza in bucati de 60 m sertizate la un capat cu flansa fixa ASA 150 din otel carbon iar la celalalt capat cu flansa mobila ASA 150 din otel carbon.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m | Rază de Curbură mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSOIL | 51 | 71 | 15 | 60 | 2,73 | 500 |
| TRANSOIL | 76 | 96 | 15 | 60 | 4,04 | 850 |
| TRANSOIL | 102 | 132,5 | 15 | 60 | 7,52 | 1200 |
| TRANSOIL | 152 | 188 | 15 | 60 | 15,00 | 2000 |
| TRANSOIL | 203 | 249 | 15 | 60 | 26,61 | 2800 |
| TRANSOIL | 305 | 351 | 15 | 60 |  |  |

FLANSE

1.	Flansa fixa din otel carbon tip ASA 150, DN 2”

Flansa mobila din otel carbon tip ASA 150, DN 2”

2.	Flansa fixa din otel carbon tip ASA 150, DN 3”

Flansa mobila din otel carbon tip ASA 150, DN 3”

3.	Flansa fixa din otel carbon tip ASA 150, DN 4”

Flansa mobila din otel carbon tip ASA 150, DN 4”

4.	Flansa fixa din otel carbon tip ASA 150, DN 6”

Flansa mobila din otel carbon tip ASA 150, DN 6”

5.	Flansa fixa din otel carbon tip ASA 150, DN 8”

Flansa mobila din otel carbon tip ASA 150, DN 8”

6.	Flansa fixa din inox AISI 316 PN25 DN 200

Flansa mobila din inox AISI 316 PN16 DN 200

ON SHORE MARTIN - furtun de înaltă presiune folosit la curăţarea tancurilor şi barjelor.

tubul	: negru, neted, din cauciuc sintetic rezistent la detergenţi;

inserţia	: pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea	: neagră, netedă, antistatică, compusă din cauciuc nitrilic cu o rezistenţă mare la intemperii, ozon, abraziune, ulei şi apă de mare.

Lungimea maximă la care se execută este de 120m sau în colaci de 60 m, la cerere.

In cazul in care acest tip de furtun nu este disponibil in depozit, cantitatea minima ce poate fi comandata este de 120m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTIN | 38 | 54 | 20 | 65 | 1,39 |
| MARTIN | 51 | 68 | 20 | 60 | 1,95 |

OIL COMPRESSOR furtun folosit in sistemele hidraulice pentru a transporta ulei hidraulic de temperatura inalta si presiune de 40 atm; are o buna rezistenta la uleiuri diatermice, aer cald si produse chimice slabe.

temperatura de lucru 	: -300C  +1500C;

tubul 				: negru, neted din cauciuc CPR;

inserţia 			: 4 straturi de pânză sintetică de înaltă rezistenţă;

acoperirea 			: neagră, netedă din cauciuc CR antistatic, rezistent la factori abrazivi,

ozon, condiţii atmosferice vitrege.

Lungimea maximă continuă la care se execută este de 120 m.

| Tip Furtun | Diam. Interior mm | Diam. Exterior mm | Pres.de Lucru atm | Pres.de Spargere atm | Greutate Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESSOR | 13 | 22 | 40 | 120 | 0,34 |
| COMPRESSOR | 19 | 31 | 40 | 120 | 0,59 |
| COMPRESSOR | 25 | 37 | 40 | 120 | 0,73 |
| COMPRESSOR | 32 | 46 | 40 | 120 | 1,07 |
| COMPRESSOR | 38 | 55 | 40 | 120 | 1,53 |
| COMPRESSOR | 51 | 67 | 40 | 120 | 1,88 |