FISA PRODUSULUI  - 302/2020

ID – FIT- 00

Denumire produs: Sac Mortuar, inchidere fermoar doua cheite

Dimensiuni: Sac exterior 2600x(640+2x12-)x0,120mm

Sac  dublura interior pentru  intaritura 2600x620x0,08mm

Culoare: Neagra

- Materia prima folosita :

- Polietilena LDPE

- Standarde fizice:

Sac exeterior

- Lungime: 2600 mm ±40mm STAS 8171-84

- Latime: 640+2x120 = 880 +/_ 15mm STAS 8171-84

- Grosime: 0,120mm ±0,02mm STAS 8171-84

Sac interor

- Lungime: 2600 mm ±40mm STAS 8171-84

- Latime: 620 +/_ 10mm STAS 8171-84

- Grosime: 0,08mm ±0,015mm STAS 8171-84

- Caracteristici  fizico mecanice:

- Rezistenta la tractiune MD 150daN/cm2 SR ISO 527/3

MT 130 daN/cm2 /SR ISO527/3

- Alungire la rupere MD 250% SR  ISO 527/3

TD 300% SR ISO 527/3

- Rezistenta la sfasiere MD 60 daN/cm2 STAS 6127/87

mt 35daN/cm2  STAS 6127/87

- Temperatura de procesare 180 – 220 °C

- Executie :

- Se executa din folie pantalon, cu /fara pliuri la lungimea produslui la 2600mm, sudati la capat

- .

- Ambalare

- Se impacheteaza in seturi de 10 buc /set

- Transport: cu mijloace de transport curate si acoperite.

- Depozitare:

- Se vor depozita in incaperi curate, uscate la o distant de min 2 m de orice sursa de caldura la o temperature de max 40°C si ferite de actiunea directa a razelor solare

- Stocare:

- 6 luni de la data productiei

- Documente:

- Fiecare lot de livrare este insotit de factura si declaratie de conformitate.