Membrane bitumate (ruberoid ) РКП ,РКК

Prima generaţie de materiale pentru acoperişuri

GOST 30547-97

Material de acoperiş în suluri şi material pentru hidroizolare cu suport din carton de acoperiş.

Prin impregnarea armaturei suportului cu bitumuri petroliere lichide şi apoi cu învelitori din bitum greu fuzibil presărat cu nisip cuarţos (РКП), reziduuri din cernut de granit (РКК),obţinem un material ieftin şi de calitate cu un domeniu larg de utilizare. Ruberoidul este predestinat pentru izolarea suprafeţelor prin lipire sau prin montare liberă.

Este folosit la construcţia clădirilor industriale , locuinţelor, pentru asamblarea straului  inferior cu (РКП), superior cu (РКК), a covorului de acoperire “ce respiră” şi la hodroizolare prin lipirea cu mastică bituminoasă rece sau caldă ( МБКГ IZOLIT tm)

Se foloseşte ca material de garnitură la asamblarea ţiglei bituminoase, acoperişului în pantă solid ca: placi profilate pentru acoperiş, ţiglă nisip-polimer ,”onduline”, acoperiş metalic sau de aramă. Se foloseşte pentru hidroizolarea fundaţiilor, nivelelor de soclu, planşeurilor de beton, podelelor.

Prin aplicarea tehnologiilor de fabricare a bitumului lichid rutier, care prin impregnare şi reţinere în carton a fracţiilor lichide uleioase, majorează durabilitatea stratului de acoperire la suprafaţă şi materialul rămâne destul de trainic. Procesul de învechire şi deteriorare la rubreoid depinde de calitatea bitumului lichid, impregnarea cartonului, calitatea impregnării. În condiţia utilizării corecte, asambrării iscusite cu folosirea masticilor calde (МБКГ IZOLIT tm) ruberoidul tradiţional rămâne primul la comercializare în segmentul bugetar pentru materiale de garnitură şi hidroizolare.

Ambalarea : sul РКП- 10,15,20 (+ 0,5m)m2, РКК - 10,15,20 (+ 0,5m)m2, ambalat în carton, legat cu scotch

Depozitarea : la un loc uscat în încăpere închisă ataşat vertical, maxim cu 2 nivele la îălţime, nu mai aproape de 1 m de la dispozitivele de încălzire.

Transportarea: cu toate mijloacele de transport în poziţie verticală pe palete sau în suluri.

Indice fizico-technice

|  | РКП-350-Б | РКК-350-Б | П-250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa compozitiei pentru impregnare g/m2 | 500 | 800 | - |
| Forţa de rupere la întindere N (kg-putere) | 216(22 | 265(27) | 180(19) |
| Flexibilitatea pe bară rotundă cu raza ,mm la temperatura K(C) | 10 291(18) | 15 298(25) | - |
| Pierderea la scuturare a materialului presărat g/ mostră | 30 | 30 | - |
| Greutatea totală 1m2,kg | 1 | 1.4 | 0.45 |

Preţul în condiţia FCA: РКП-350-Б-0,22-0,26 euro m2

РКК-350-Б-0,26-0,29 euro m2