Steclo bitumat

(analog  ruberoid РКП, РКК)

Material de acoperiş în suluri  pentru hidroizolare şi ambalare

TU 5774-002-79914179-2007

Generaţia a treia de materiale pentru acoperişuri

Material nou ieftin în suluri pe suport din fibre de sticlă. A căpătat calităţi tehnice şi de consum mai avantajoase în comparaţie cu ruberoidul tradiţional pe suport de carton. Este confecţionat din armatură de fibre de sticlă care nu putrezesc, cu bitum modificat, presărat cu nisip- РСП, reziduuri din cernut de granit –РКК pe partea inferioară şi, sau pe partea superioară a împâslirii.

Împâslirirea de sticlă este material în suluri neţesut confecţionat din fibre de sticlă încrucişate consolidate cu răşini sintetice.În direcţia longitudinală pânza este armată din fibre de sticlă neîntrerupte. Deosebirea materialului acesta – are calităţi fizico-macanice tehnice mai avantajoase ,care permit de a deveni înlocuitor ideal al ruberoidului РКП- 350. Forţa de rupere la întindere 400N , flexibilitatea pe bară rotundă cu diametrul 20mm, la-3oC, rezistenţa la căldură +83oC.

Acest material este predestinat pentru asamblarea straturilor inferioare şi exterioare ale acoperişului moale în configuraţii diferite. Se recomandă utilizarea ca material de căptuşeală, hidroizolator ce se lipeşte  cu mastică rece sau caldă (МБКГ) IZOLIT tm. Se foloseşte ca material de garnitură la asamblarea ţiglei bituminoase, acoperişului în pantă solid , placilor profilate pentru acoperiş, ţiglei nisip-polimer , pentru”onduline”.A nu se utiliza la asamblarea “acoperişurilor ce respiră”.

La comanda cumpărătorului se poate confecţiona produsul cu masa 1m2 de la1,0 kg până la1,5kg.

Indice tehnice

|  | РСП | РСК |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa sulului m2 | 15,20 | 10,20 |
| Greutate 1m2,kg, în limita | 1,0-1,5 | 1,5-1,5 |
| Masa suportului,g/m2, în limita | 80-100 |  |
| Forţa de rupere la întindere N (kg-putere), cel puţin | 294(30) | 294(30) |
| Rezistenţa la căldură în timp de 2 ore oC, cel puţin | 80 | 80 |
| Stratul de protecţie | nisip | granit |

Preţul în condiţia FCA: РСП-80 -0,26-0,29 Euro m2

РСК-80 -0,32-0,34